IO4620TF-RR

三层单透膜-环保

产品描述：

面膜：160micron PVC黑白膜；

胶水：透明胶；

底纸：100gsm冲孔纸+100gsm单塑纸

宽幅：1.27/1.37/1.52m

产品特点：

1、单向透视、遮光、保护个人隐私等功能；孔径1.40mm，透光率30%；

2、产品吸墨稳定，尺寸稳定性高;

3、通过REACH(NO 1907/2006)、RoSH2.0认证，符合欧盟环保要求。

产品应用：

适用于玻璃应用，同时也可适用于透明亚克力板、PVC、PET透明板等。

本产品适用于各种溶剂型、弱溶剂型、HP Latex 、UV墨水喷印方式。

技术参数：

测试条件：室内温度23±2℃、相对湿度50±5%，以铝板、玻璃、钢板作为基材测试。

| 指标 | 单位 | 测试方法 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| PVC 膜厚度 底纸克重 成品重量 24h，180°剥离力 尺寸稳定性MD 尺寸稳定性CD 拉伸强度 MD 拉伸强度 CD 施工温度 适用温度 | Micron g/m² g/m² N/25mm mm mm N/25 mm N/25 mm ℃ ℃ | GB/T6672-2001 GB4669-1995 GB4669-1995 FTM 1 FTM 14 FTM 14 GB/T1040.1-2006 GB/T1040.1-2006 | 160±10 170±10 350±20 ≥5 ≤0.5 ≤0.4 ≥35 ≥30 20±10 -20 ~ +70 |

*以上所有参数的变更恕不另行通知

仓储条件：

所有INFLEX的产品需储放在原始包装中用原始的保护材料，建议密封保存，水平放置，叠放层高不宜超过6层，避免阳光直射、热源直接接触。仓储温度25±5℃、相对湿度50±15%。在这种条件下，该产品储存期是12个月。

打印制作要求：

制作环境：INFLEX产品建议在温度25±5℃，相对湿度为50±10%，洁净无尘、无悬浮物的环境下使用；建议产品需提前24h从仓储环境转移至喷绘环境；墨水因匹配的设备不同，所以使用前请先测试；建议喷绘时需要留足够白边空隙。

张贴要求：20±10℃，相对湿度为50±10%；粘贴于平整、光滑、洁净、表面无浮尘、表皮无脱落的物体表面，贴合必要养护时间需要2小时以上。

质保条件：

存储期：在原始的包装中储存期限为12个月；

使用期限：未打印画面，自产品生产日期起一年内有效，逾期不接受投诉。

重要备注：

INFLEX所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的典型性测试结果，不同国家、地区环境湿度高于70%以上喷绘打印效果有所下降。

产品应用：

※