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IV4008P
高分子冷裱膜

[image: ]产品描述：
面膜：60micron高分子透明光膜
40micronPE保护膜；
胶水：透明胶；
底材：50micron 单面离型磨砂PET；
宽幅：1.06/1.27/1.37/1.52m
[image: ]产品特点： 
1、高分子面膜，使用期限长，延长画面色彩饱和度的时间，更有效保护画面不褪色。
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK4]2、冷裱于平整画面表面，使画面更加生动，提升产品的档次；
[image: ]产品应用： 
产品主要适用于画面保护（如：广告画面覆膜，照片覆膜，画面冷裱等）。

[image: ]技术参数： 
测试条件：室内温度23±2℃、相对湿度50±5%，以铝板、玻璃、钢板作为基材测试。			
	指标
	单位
	测试方法
	标准

	PVC 膜厚度
底纸克重
成品重量
初粘力
24h，180°剥离力
尺寸稳定性MD
尺寸稳定性CD
拉伸强度 MD
拉伸强度 CD
施工温度
适用温度
	Micron
g/m²
g/m²
N/25mm
N/25mm
mm
mm
N/25 mm
N/25 mm
℃
℃
	GB/T6672-2001
GB4669-1995
GB4669-1995
FTM 9
FTM 1
FTM 14
FTM 14   
GB/T1040.1-2006
GB/T1040.1-2006

	60±5
70±10
200±20
≥11
≥13
≤0.5
≤0.5
≥40
≥35
20±10
-20～+70


	*以上所有参数的变更恕不另行通知
[image: ]仓储条件： 
所有INFLEX的产品需储放在原始包装中用原始的保护材料，建议密封保存，水平放置，叠放层高不宜超过6层，避免阳光直射、热源直接接触。仓储温度25±5℃、相对湿度50±15%。在这种条件下，该产品储存期是18个月。
[image: ]打印制作要求： 
制作环境：INFLEX产品建议在温度25±5℃，相对湿度为50±10%，洁净无尘、无悬浮物的环境下使用；待被裱物喷绘油墨完全干燥后，再进行冷裱等施工操作。
张贴要求：20±10℃，相对湿度为50±10%；粘贴于平整、光滑、洁净、表面无浮尘、表皮无脱落的物体表面，贴合必要养护时间需要2小时以上。
[image: ]质保条件： 
存储期：在原始的包装中储存期限为18个月；
使用期限：自产品生产日期起3年内有效，逾期不接受投诉。
[image: ]重要备注： 
INFLEX所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的典型性测试结果，信息描述的是一个平均值、最小或最大值，且应当考虑仅供参考，不做任何担保。所有INFLEX公司的产品的售出均应由终端客户在最终环境下进行测试，以确认是否符合该使用环境的要求，确定选择购买何种材料。
[image: ]产品应用： 
※搭配IV3200车身装饰：
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