ND3050G

白色刻字帖（三年期）

产品描述：

面膜：80micron PVC白色光膜；

胶水：可移透明胶

底纸：140gsm单面PEK白硅纸

宽幅：1.22m

产品特点：

- 自带背胶、直接粘贴，操作简单，施工方便。

- 喷绘及雕刻一体，吸墨稳定，色彩还原度高。

- PVC面膜，耐脏、防水，户内外耐候3年。

产品应用：

适用于车身装饰、广告刻字、手工DIY、室内与室外装饰等领域。

本产品适用于各种溶剂型、弱溶剂型和UV墨水喷印方式，同时可数码雕刻成所需图案，搭配转移膜将所要展示的图案转印到被印制的物品之上。

技术参数：

测试条件：室内温度23±2℃、相对湿度50±5%，以铝板、玻璃、钢板作为基材测试。

| 指标 | 单位 | 测试方法 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| PVC 膜厚度 底纸克重 成品重量 光泽度 60° 初粘力 24h，180°剥离力 尺寸稳定性MD 尺寸稳定性CD 拉伸强度 MD 拉伸强度 CD 施工温度 适用温度 | Micron g/m² g/m² % N/25mm N/25mm mm mm N/25 mm N/25 mm ℃ ℃ | GB/T6672-2001 GB4669-1995 GB4669-1995 GB8807-88 FTM 9 FTM 1 FTM 14 FTM 14 GB/T1040.1-2006 GB/T1040.1-2006 | 80±10 140±10 270±20 ≥65 ≥5 ≥8 ≤1.5 ≤1.0 ≥30 ≥20 20±10℃ -20～+70 |

*以上所有参数的变更恕不另行通知

仓储条件：

所有NAR的产品需储放在原始包装中用原始的保护材料，建议密封保存，水平放置，叠放层高不宜超过6层，避免阳光直射、热源直接接触。仓储温度25±5℃、相对湿度50±15%。在这种条件下，该产品储存期是18个月。

打印制作要求：

制作环境：NAR产品建议在温度25±5℃，相对湿度为50±10%，洁净无尘、无悬浮物的环境下使用；建议产品需提前24h从仓储环境转移至喷绘环境。墨水因匹配的设备不同，所以使用前请先测试；建议喷绘时需要留足够白边空隙。

张贴要求：20±10℃，相对湿度为50±10%；粘贴于平整、光滑、洁净、表面无浮尘、表皮无脱落的物体表面，贴合必要养护时间需要2小时以上。

质保条件：

1、保质期为36个月：刻字贴产品需满足仓储条件，一年内使用最佳。

2、追诉期：自产品生产之日起三年内，逾期不接受投诉。

重要备注：

NAR所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的典型性测试结果，不同国家、不同地区有所差异，使用前请先评测是否满足需求。

本产品可打印喷绘、同时也可数码雕刻，搭配转移膜将所要展示的图案转印到被印制的物品之上。

产品应用：