ND4330

闪银点灰色窗花贴（三年期）

产品描述：

面膜：90micron PVC高分子灰色闪点膜；

胶水：透明胶；

底纸：140gsm单面PEK白硅纸

宽幅：1.22/1.27/1.37/1.52m

产品特点：

- 遮光、保护个人隐私等功能；

- 产品尺寸稳定性好，适用于大部分介质表面；

- 高分子面膜，使用期限长；

产品应用：

适用于玻璃应用，同时也可适用于透明亚克力板、PVC、PET透明板等；

本产品不建议打印喷绘，表面未做可喷绘处理。

技术参数：

测试条件：室内温度23±2℃、相对湿度50±5%，以铝板、玻璃、钢板作为基材测试。

| 指标 | 单位 | 测试方法 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| PVC 膜厚度 底纸克重 成品重量 初粘力 24h，180°剥离力 尺寸稳定性MD 尺寸稳定性CD 拉伸强度 MD 拉伸强度 CD 施工温度 适用温度 | Micron g/m² g/m² N/25mm N/25mm mm mm N/25 mm N/25 mm ℃ ℃ | GB/T6672-2001 GB4669-1995 GB4669-1995 FTM 9 FTM 1 FTM 14 FTM 14 GB/T1040.1-2006 GB/T1040.1-2006 | 90±10 140±10 270±20 ≥5 ≥7 ≤1.2 ≤1.0 ≥30 ≥25 20±10℃ -20～+70 |

*以上所有参数的变更恕不另行通知

仓储条件：

所有NAR的产品需储放在原始包装中用原始的保护材料，建议密封保存，水平放置，叠放层高不宜超过6层，避免阳光直射、热源直接接触。仓储温度25±5℃、相对湿度50±15%。在这种条件下，该产品储存期是18个月。

打印制作要求：

制作环境：NAR产品建议在温度25±5℃，相对湿度为50±10%，洁净无尘、无悬浮物的环境下使用；

张贴要求：20±10℃，相对湿度为50±10%；粘贴于平整、光滑、洁净、表面无浮尘、表皮无脱落的物体表面，贴合必要养护时间需要2小时以上。

质保条件：

1、存储期：在原始的包装中储存期限为18个月；

2、追诉期：自产品生产之日起3年内，逾期不接受投诉。

重要备注：

NAR所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的典型性测试结果。

本产品为永久胶窗花贴，不同背贴介质和户外张贴时间的长短会有残胶的风险。不同批次产品不建议拼接。

产品应用：