ND6110

彩虹膜车贴-蓝光

产品描述：

面膜：80micron PET彩虹膜；

胶水：可移透明胶；

底纸：25micron透明离型PET

宽幅：1.27m

产品特点：

- 色彩灵动，不同角度不一样的颜色;；

- 具有较高的通透性和光亮性；

- 产品尺寸稳定性好，适用于大部分介质表面；

- 具有特别的装饰性外观，非常耀眼；

产品应用：

适用于玻璃应用，同时也可适用于透明亚克力板、PVC、PET透明板等；

本产品不建议喷绘，不具备喷绘性能。

技术参数：

测试条件：室内温度23±2℃、相对湿度50±5%，以铝板、玻璃、钢板作为基材测试。

| 指标 | 单位 | 测试方法 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| PVC 膜厚度 底纸克重 成品重量 初粘力 24h，180°剥离力 尺寸稳定性MD 尺寸稳定性CD 拉伸强度 MD 拉伸强度 CD 施工温度 适用温度 | Micron g/m² g/m² N/25mm N/25mm mm mm N/25 mm N/25 mm ℃ ℃ | GB/T6672-2001 GB4669-1995 GB4669-1995 FTM 9 FTM 1 FTM 14 FTM 14 GB/T1040.1-2006 GB/T1040.1-2006 | 80±10 35±10 160±20 ≥8 ≥7 ≤1.0 ≤1.0 ≥35 ≥25 20±10℃ -20～+70 |

*以上所有参数的变更恕不另行通知

仓储条件：

所有NAR的产品需储放在原始包装中用原始的保护材料，建议密封保存，水平放置，叠放层高不宜超过6层，避免阳光直射、热源直接接触。仓储温度25±5℃、相对湿度50±15%。在这种条件下，该产品储存期是1年。

打印制作要求：

制作环境：NAR产品建议在温度25±5℃，相对湿度为50±10%，洁净无尘、无悬浮物的环境下使用；

张贴要求：20±10℃，相对湿度为50±10%；粘贴于平整、光滑、洁净、表面无浮尘、表皮无脱落的物体表面，贴合必要养护时间需要2小时以上。

质保条件：

1、保质期为一年：NAR产品需满足仓储条件，半年内使用最佳。

2、追诉期：自产品生产之日起一年内，逾期不接受投诉。

重要备注：

NAR所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的典型性测试结果；

不同背贴介质和户外张贴时间的长短会有残胶的风险。不同批次产品不建议拼接。

产品应用：